Dotyczy przetargu na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”.

Postępowanie nr IBN.ZP.271.15.2012

Pytanie:

Czy system „Greinplast” podany w kosztorysie jest system przykładowym czy wymaganym, czy dopuszcza się inny system równoważny?

Odpowiedź:

Tak, system Greinplast jest systemem przykładowym, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów równoważnych dla silikonowych mas tynkarskich o następujących parametrach:

- faktura typu ,,baranek”
- uziarnienie 1,5mm
- odporność na uderzenia ciałem twardym -  kat III
- przepuszczalność pary wodnej- opór dyfuzyjny -  > 1,0
- gęstość objętościowa - 1,84 g/cm3
- zawartość suchej substancji w % - 84,6

lub wyższych.